市 质 量 技 术 监 督 综 合 中 心

检 验 报 告

No.JQ-2                                                共3页第1页

| 样品名称 | 钢筋混凝土排水管 | 生产日期/批号 | 2015年4日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 | 水泥制品 | 样品规格 | RCP I 300×2000（mm） |
| 委托单位 | 质量技术监督局 | 样品等级/类型 | I级 |
| 受检单位 | 水泥制品厂 | 收样日期 |  |
| 检验类别 | 监督抽查 | 来样方式 | 县局送样 |
| 样品数量 | 10根 | 抽/送样人 |  |
| 取样地点 | 厂内 | 抽样基数 | 100根 |
| 检验依据 | GB/T 11836-2009 | 抽样单号 |  |
| 样品状态 | 条状 | 报告日期 | 2015年5月7日 |
| 检验项目 | 外观质量：粘皮、外观质量：麻面、外观质量：局部凹坑、外观质量：蜂窝、外观质量：塌落、外观质量：露筋、个观质量：空鼓、外观质量：裂缝等21项 |
| 检验结论 | 该样品所检项目符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)标准的规定。 |
| 备注 |  |

批准：                    审核：                       主检：

市 质 量 技 术 监 督 综 合 检 测 中 心

检验报告附表

No                                                       共3页第2页

| 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观质量：粘皮 | / | 应无粘皮。深度≤1/5壁厚，最大值≤10mm,且总面积≤1/20或外表面积，单位面积≤100cm2，允许修补 | 符合 | / |
| 外观质量：麻面 | / | 应无麻面。深度≤1/5壁厚，最大值≤10mm,且总面积≤1/20内或外表面积，单块面积≤100cm2,允许修补 | 符合 | / |
| 外观质量：局部凹坑 | / | ≤5mm | 符合 | / |
| 外观质量：蜂窝 | / | 应无蜂窝。深度≤1/5壁厚，最大值≤10mm,且总面积≤1/20内或外表面积，单块面积≤100cm2,允许修补 | 符合 | / |
| 外观质量：塌落 | / | 应无塌落。塌落面积蓄≤1/20内表面积，单块面积≤100cm2，允许修补 | 符合 | / |
| 外观质量：露筋 | / | 应无露筋 | 符合 | / |
| 外观质量：空鼓 | / | 应无空鼓 | 符合 | / |
| 外观质量：裂缝 | / | 钢筋混凝土管外表面不允许有裂缝，内表面裂缝宽度≤ 0.05mm | 符合 | / |
| 外观质量：合缝漏浆 | / | 合缝处不应漏浆。深度≤1/5壁厚，厚度长度≤1/5管长，允许修补 | 符合 | / |
| 外观质量：端面碰伤 | / | 纵向长度≤1mm环向长度≤60mm,允许修补 |  | / |
| 外观质量：A类不合格单件数 | 根 | 不允许有 | 0 | 符合 |
| 外观质量：B类不合格数 | 根 | ≤2 | 0. | 符合 |
| 尺寸偏差：内径Do | mm | -8~+4 | - | / |
| 尺寸偏差：厚度t | mm | -2~+8 |  | / |

市 质 量 技 术 监 督 综 合 检 测 中 心

检验报告附表

No.JQ201                                                共3页第3页

| 检验项目 | 单位 | 标准要求 | 实测值 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差：长度（或有效长度）L | mm | -10~+18 | -3~+4 | / |
| 尺寸偏差：弯曲度 | % | ≤0.3 | 0 | / |
| 尺寸偏差A类不合格单件数 | 根 | 不允许有 | 0 | 符合 |
| 尺寸偏差B类不合格单件数 | 根 | ≤2 | 0 | 符合 |
| 外压荷载：裂缝荷载 | kN/m | ≥25 |  | 符合 |
| 外压荷载：破坏荷载 | kN/m | ≥38 |  | 符合 |
| 物理力学性能A类不合格单件数 | 根 | 不允许有 | 0 | 符合 |
| （以下空白） |  |  |  |  |
|  |  |  | . |  |